## Slide 1: 濾過器設計のための材料力学概論 1
2021.1.26(火)
東洋濾紙株式会社 濾過器G.
阿部

## Slide 2: 本書の 材料力学の 分野
1つの金属構成部材に注目し、ハウジングやホルダーに外力などが負荷された時、内力や変形がどの程度なのか、取り扱う。
設計のために、柱・梁(はり)といった単純な形を想定し、引張り／圧縮／曲げ／ねじりなどの外力に対する変形を想定する。
応力とひずみの関係を引用する。
範囲を線形近似できる弾性領域のみとする。

## Slide 3: 最初におことわり： 材料力学の範囲 1
ニュートンの第２法則
第1, 3法則に関しては中学校理科
単位 [N] に関しては小学校理科
(高校物理 – 文科省学習指導要領)
距離計算
運転免許教習所で習う
(車は急に止まれない)
材料力学では、力 のつり合い のみ取り扱います ⇒ 時間の概念 (つまり慣性項) は直接取扱いません。
加速度ではなく、個々の “力” としては取扱います。重さーは重力加速度を不変とした “重量” としては取扱う。
質量を不変とすると、力と加速度は 1:1 で対応します。加速度の向き (ベクトル) が変われば力も変わる。
脱線しますが、重力加速度は
一定ではありません。
(引用: 国土地理院)

## Slide 4: 力を受けた金属の挙動
L は力の方向に伸び (L0 ⇒ L)、d は縮む(d0 → d)
応力 σ
縦ひずみ ε
内力の度合い
変形の度合い
横ひずみ ε
ポアソン比
SUS304 では常温では
129 (N/mm2)まで
設計では
0.02%まで
ー
工業用金属材料では
約 0.3

## Slide 5: 最初におことわり： 材料力学の範囲 2
ε
フックの法則
応力 σ
ひずみ ε
0.02%
0.2%
ひずみ 0 ～ 0.02%付近までは直線
⇒ 弾性 (除荷すれば元に戻る)
ひずみ 0.02%以降 直線関係ではない
⇒ 塑性 (元に戻らない)
バネのようである
濾過器の設計は、弾性域内で行う。
ε
で検討できる
E : 縦弾性係数（ヤング率)
応力とひずみは比例関係

## Slide 6: フープ応力 (周方向応力) について
計算モデル
A
A
A – A 断面
圧力 p
p
t
t
d
1／2 モデル
上下方向の力のつり合いのみ考える
B
B
B – B 断面
半径方向と筒軸方向を別に考える
t
t
d
b
円周方向の応力は、軸方向の2倍
円周方向
軸方向
：圧力は仕切板･鏡板･蓋にも作用する (仕切板･鏡板･蓋に関しては次回)

## Slide 7: 参考： さまざまな応力の計算式
 | y
外径の式: Barlowの公式 (前項, JIS) | 0
Lameの式 | -
修正 Lameの式 | 0.4
内径の式 | 1.0
平均径の式 | 0.5
Creep Commonの式 | 0.7
ASME の式 | 0.4～0.7
整理された
応力計算式
p
実際は は一様ではなく分布がある
平均径の式が最も妥当性(実験結果と合う)がある。
外径の式は過大な値となるが、設計には安全側で
あるこれを用いる。
参照型式: 12TS-3S-RS
P = 0.49 MPa
Do = 355.6 mm
t = 3 mm
胴板厚-応力分布
(12TS-3S-RS)

## Slide 8: 濾過器G のハウジング設計実績
集計 (見積No.別) ： ‘20.8.5 ～ ‘20.9.16

## Slide 9: 引用
・島岡三義 高等専門学校における材料力学教育 工学教育(J. of JSEE), (2005), 53-4
・亀山 寛 材料力学の初歩的概念に関する学習内容の確立(1) 静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇 (1981)
・竹園茂男 基礎材料力学第6刷 朝倉書店 (1992)
・小寺沢良一 内圧管のクリープおよび破壊試験結果と設計基準 高圧力第3巻第4号 (1965)